ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №1

от 01.01.2016

Обозначение изделия: Воздушно-пузырчатая пленка 2(3)-10-65(75,90,115,135,150,200,300) 1,5х100(50)

Наименование страны изготовителя: Россия

Наименование фирмы изготовителя: ООО «УПАКОВКА 101»

Основное (или функциональное) предназначение товара или область его применения:

Воздушная пленка применяется для сохранности перемещаемых грузов(товаров) в качестве защитной упаковки.

Основные потребительские свойства или характеристики:

1. Пленка предназначена для эксплуатации в климатических условиях «У» категории размещения 1 по ГОСТ 15150.

|  |  |
| --- | --- |
| Марка | Габаритные размеры для рулонов с намоткой 100м, м. |
| 2-10-65 | D 0,56-0,57\*1,50 м |
| 2-10-75 | D 0,56-0,58\*1,50 м |
| 2(3)-10-90 | D 0,58-0,60\*1,50 м |
| 2(3)-10-115 | D 0,59-0,61\*1,50 м |
| 2(3)-10-135 | D 0,60-0,62\*1,50 м |
| 2(3)-10-150 | D 0,60-0,62\*1,50 м |
| 3-10-200 | D 0,61-0,64\*1,50 м |
| 3-10-300 | D 0,49-0,52\*1,50 м  (для рулона с намоткой 50м) |

1. Материал пленки: полиэтилен высокого давления 15813-020, по ГОСТ 16337-77 с изменениями 1,2,3. По протоколу периодических испытаний.
2. Пленка прозрачная, без разрывов. Пузыри сохраняют форму. Допускается небольшое количество лопнувших пузырей. Намотка рулона плотная. Допускается смещение по торцу в пределах допуска на ширину.
3. Пленка может быть выпущена с различными видами добавок для придания определенных свойств, характеристик.
4. Пленка при комнатной температуре не выделяет в окружающую среду токсичных веществ и не оказывает при непосредственном контакте влияние на организм человека. Работа с ней не требует особых мер предосторожности.
5. Пленка относится к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007.
6. В соответствии с ГОСТ 12.1.044 пленка относится к группе горючих легко воспламеняемых материалов. Температура воспламенения пленки около 300оС, температура самовоспламенения пленки около 400оС. Для тушения пленки применяют огнетушители любого тупа, воду, водяной пар, гасящие огонь пены, песок, асбестовые одеяла.

Информация об обязательной сертификации: Не подлежит обязательной сертификации.

Юридический адрес изготовителя: 127238, г.Москва, Ильменский проезд, д.5.

ИНН 7743051946, КПП 774301001, телефон (495)225-54-43

Информация об упаковке: Пленка упакована в полиэтиленовый рукав. На этикетке указано: марка, размер, производитель, адрес, телефон, сайт, электронная почта.

МП

Директор ООО «УПАКОВКА 101»

Медведева Т.Б.